【产品特性】

JL-330高浓度胶水符合国际环保标准，已通过欧盟ROHS标准和SGS检测。高浓度胶水为单组分、施工便利、非常适合连续化生产线作业。中等接着速度，具有耐高温、超强粘接力、抗冲击、抗震动、抗冲击、抗震动、耐油耐酸碱、高浓度不流淌、柔韧性好等特点。

【应用范围】

广泛应用于弹性体材料、橡胶粘尼龙、金属、陶瓷、橡胶粘金属、ABS粘PVC、TPU、TPR等材质其它塑料材质有很好的粘接强度，具有耐酸碱、耐腐蚀、不发白等优点。

【性能及参数】

粘度（mpa.s） 1800-2000                    填充间隙(mm)  0.2～0.4

温度范围（℃） －40～＋120                 抗拉强度（kg/cm2）280

剪切强度（Mpa)  18                         固化速度（s） 60-120°

【附注】

以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

【使用方法】

● 使用胶水前，请先用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以稀释剂或三氯乙烯等清洗剂擦拭，以清洁接着表面，增强胶水付着力度。

●拧开前盖，即可使用，瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上针头或PE滴管后使用，得以控制胶水流量，保证粘接的效果。

● 在被接着面滴一小滴增强型瞬间胶水，即刻进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间数秒不等。增强型胶水约30分钟即可达到实用强度，24小时后可得到最高强度。

● 使用后清理瓶口，并将盖子旋紧。

● 使用完毕请将没用完的胶水存放在阴凉干燥处。

【注意事项】

● 勿穿戴编织手套使用，手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，产生高热量导致手套可能会与皮肤粘住所以勿穿戴编织手套使用。

● 假如眼睛不小心接触到胶水时，因固化后胶水坚硬会伤及眼球，请勿用手搓揉，且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医紧急处理

● 皮肤接触时以温肥皂水浸泡、用聚力牌系列解胶剂去除。

● 聚力牌系列瞬干胶气味具刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风。

包 装 ：30ml/支, 50支/盒,10盒/箱.

储 存 ：不需要冰柜冷藏保存，或低于25℃以下阴凉干燥地方保存。

保 质 期 ：9个月，过期经试验合格，可继续使用。