产品简介

JL-655专用胶水是专门针对硬质聚丙烯（PP）的自粘、及硬质聚丙烯与其它硬质材料的粘接。本产品符合国际标准，通过欧盟ROHS检测和无卤认证。

技术参数

| 组 成 | 单组分 |
| --- | --- |
| 颜 色 | 谈黄透明黏稠液体 |
| 密 度（23±1℃） | 约1.1kg/l |
| 黏 度 （25±0.5℃） | 10000±500mPa.s |
| 表干时间 | 5-10min |
| 固含量 | 50±2% |
| 工作温度 | -10℃+60℃ |
| 保 质 期 | 一年(25℃ ) |
| 剥离强度7d/N/25mm | 帆布-帆布：280N |

产品应用

主要应用于PP、PE与ABS、PVC、尼龙、橡胶、陶瓷、金属等材料的粘接。广泛应用于家电、印刷、工艺品、制刷、喇叭、包装、礼品等行业。

产品特性

JL-655 PP/PE塑料粘用胶水使用接专简便、干燥快、接着力强、稳定性好、耐老化性强、柔韧性好、刺激性气味小、固化物透明无毒等优点。工件粘合后耐水、耐热、耐寒、耐油、耐腐蚀、耐大气老化等特点。

使用方法

1、表面处理：被黏物体表面清洁处理，保证被黏物表面干燥、无油、无灰尘。

2、最佳操作温度在20℃-30℃之间，不宜在低温及高湿度情况下使用。

3、黏接无孔材料时，在被黏物表面均匀涂抹胶黏剂，是双面上胶，晾5-8分钟后，待略微有些粘性时，把黏结面对准粘合到一起并压实1~2小时，48小时后可达到最佳强度。

4、被黏物表面打毛处理或者二次涂胶可使黏接效果更佳。

注意事项

- 本产品使用时，操作现场必须通风良好，并按照国家有关劳动保护规定操作。

- 本产品为易燃化学品，请远离儿童、火源、热源，室温及阴凉处密闭储存，禁止与氧化剂、酸、碱类化学品混放，避免让未固化的胶长时间接触皮肤。

- 可用适量的醋酸乙酯稀释，搅拌均匀使用。

- 若不慎溅入眼睛，应迅速用大量清水冲洗并求医治疗。

5、【 包  装 】15KG/铁桶,20KG/塑料桶

6、【 储  存 】PP/PE胶水为易燃品，存放于阴凉通风处。

7、【保 质 期】6个月，过期经检验合格仍可使用。

声明：

本文中所涉及的技术数据均是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。本公司保证是真实的。并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。以确认我们的产品是否满足使用要求。贮存条件、运输等因素都会对我们产品的稳定性及物理、机械性能产生影响。对于任何采用我们无法控制的方法得到的结果，聚力胶粘剂公司恕不负责。