【产品简介】

JL-101耐高温铸铁缺陷修补胶为通用型，膏状,不流淌,用于缺陷各种铸件气孔、缩孔、砂眼、裂纹等缺陷的修复，修复后与被基体颜色基本一致，可用于低温潮湿环境下施工。

【适用范围】

聚力工业修补剂系列产品是以改性高分子树脂为主体，以金属及合金为强化填充剂的聚合金属复合型冷焊修补材料，固化后具有优异的机械性能，可进性钻孔、车牙、切削、砂磨及攻丝等各种机械加工，用于各种金属铸件的修补及各种铸件的修补及各种铸件气孔、砂眼、裂纹、磨损、腐蚀的修复。

【技术参数】

| 固化前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | 颜色 | 密度(g/cm3) |  | 抗压强度(Mpa) |  | 拉伸强度 (Mpa) |  | 剪切强度(Mpa) |  | 弯曲强度(Mpa) |  | 硬度 (ShoreD) |  | 工作温度(℃) |
| JL-101 | 灰色 | 1.64 |  | 87.6 |  | 26.8 |  | 19.8 |  | 50.0 |  | 75 |  | -60~120 |
| 固化后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | 配比(A:B) |  |  |  | 操作时间 (min) |  | 投入远行前需 最短时间（h) |  | 机加工.轻负荷前需 最短固化时间（h) |  | 满负荷或热负荷需 固化时间（h) |  | 浸泡化学物前需固化时间（h) |  |
|  | 重量 |  | 体积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JL-101 | 2比1 |  | 2比1 |  | 30～50 |  | 6 |  | 10 |  | 18 |  | 36 |  |

温馨提示：以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据准。

【使用方法】

1、表面处理： 除去基体表面松动物质，采用喷砂、电砂轮、钢丝刷或粗砂纸等方式打磨，提高修复表面的粗糙度，使用清洗剂擦拭，以清洁接着表面。

2、涂胶：聚力修补剂是由A、B双组份组成，使用时严格按规定的配合比将主剂A和固化剂B充分混合至颜色均匀一致，并在规定的可使用时间内用完，剩余的胶不可再用；

3、将混合好的修补剂涂抹在经处理过的基体表面，涂抹时应用力均匀，反复按压，保证材料与基体表面充分接触，以达到最佳效果。需多层涂胶时，需对原涂胶表面进行处理后再涂抹；

4、在低于气温25℃时可适当延长固化时间，当气温低于15℃时，采用适当的热源进行加热（红外线、电炉等），但加热时不可以直接接触修补部位，正确操作是热源离修补表面40cm以上,60～80℃保持2～3小时。

【注意事项】

1、不属于危险品,可按非危险品运输；

2、放置于儿童不及处，避免阳光直接照射，阴凉处储存；

3夏季施工时注意:当环境温度超过35℃,每次配胶不宜过多,配胶后应迅速涂覆

【包装规格】为500g/组，16组/箱。

【保 质 期】12个月。

【 储 存 】放在通风、阴凉、干燥处密封保存