产品简介

JL-6160金属粘ABS专用胶水是专门针对ABS与铝、铁、钢等金属材料的粘接。ABS粘金属全透明塑料胶水作为通用型透明塑料胶水，对大多数塑料、金属有良好的粘接性能。本产品符合国际标准，通过欧盟ROHS检测和无卤认证。

技术参数

| 组 成 | 单组分 |
| --- | --- |
| 颜 色 | 透明液体 |
| 密 度（23±1℃） | 约1.1kg/l |
| 黏 度 （25±0.5℃） | 500-3000 cps |
| 表干时间 | 1-2min |
| 工作温度 | -10℃+60℃ |
| 保 质 期 | 6个月(25℃ ) |
| 剥离强度7d/N/25mm | ABS-钢：100N |

产品应用

主要应用于ABS与铝、铁等金属材料的粘接。广泛应用于家电、印刷、工艺品、包装、礼品等行业。

产品特性

单组分材料，室温使用操作方便，优异的防水性、耐寒、耐油、耐腐蚀、耐大气老化

使用方法

1、表面处理：被黏物体表面清洁处理，保证被黏物表面干燥、无油、无灰尘。

2、最佳操作温度在20℃-30℃之间，不宜在低温及高湿度情况下使用。

3、黏接无孔材料时，在被黏物双面均匀涂抹胶黏剂，是双面上胶，晾1-2分钟后，待略微有些粘性时，把黏结面对准粘合到一起并用力压实1~2小时12小时后可达到最佳强度。

4、这款胶水也可以单面涂好胶水后，马上压紧不要凉置，使两个粘接面完全吻合，用力压实1~2小时。

5、被黏物表面打毛处理或者二次涂胶可使黏接效果更佳。

注意事项

- 本产品使用时，操作现场必须通风良好，并按照国家有关劳动保护规定操作。

- 本产品为易燃化学品，请远离儿童、火源、热源，室温及阴凉处密闭储存，禁止与氧化剂、酸、碱类化学品混放，避免让未固化的胶长时间接触皮肤。

- 可用适量的醋酸乙酯稀释，搅拌均匀使用。

- 若不慎溅入眼睛，应迅速用大量清水冲洗并求医治疗。

【储存】产品需在通风阴凉干燥处密封保存.

【保质期】6个月、过期经试验合格、可继续使用

【包装】15公斤/铁桶  20公斤/塑料桶

声明：

本文中的技术数据均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，本公司保证是真实的。由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同、固化条件不同，建议用户使用前，根据实际工况进行相关测试，以确认我们的产品是否满足用户的使用要求。贮存条件、运输等因素都会对我们产品的稳定性及物理、机械性能产生影响。对于任何采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责.