产品简介

JL-109改性特种金属焊接胶采用先进工艺，结合国外技术在传统丙烯酸酯结合环氧树脂等其他原材质研制而成，符合国际环保标准，已通过欧盟ROHS标准和SGS检测。

产品特性

在常温（25℃）下能快速粘接各种金属材料如钢、铁、铝、钛、不锈钢等，使用方便、具有广泛的适用性，固化后胶膜韧性好，抗冲击及剪切力强、耐候性佳。

应用范围

广泛适用于金属制品不锈钢板、镀锌板、铝合金板、铁板、等材质以及机电行业、电子电气、汽车零部件等材质有很好的粘接强度具有耐酸碱、耐腐蚀、耐老化等优点。

产品参数

| 型号JL-109 | A胶 | B胶 |
| --- | --- | --- |
| 胶体颜色 | 绿色半透明 | 红色半透明 |
| 粘度（CPS）(25℃) | 4000-6000 | 4000-6000 |
| 调胶比例 重量比 A：B=1:1 混合搅拌均匀 |  |  |
| 固化时间(25℃) 初步固化3-5分钟 完全固化时间12小时 |  |  |
| 剪切强度（Mpa）≥25 耐温性（℃）-50度至120度 |  |  |

包装规格：50ml/支2kg/组  10组/箱

保质期 3个月

使用方法

1、清洁被粘接物表面的水分、灰尘、油渍、锈斑及其他污物，保持洁净、干燥、平整。

2、使用时将A胶与B胶按1:1比列混合搅拌均匀，涂于被粘接物表面上，贴合时尽量能作旋转吻合，5-10分钟胶液初固，1小时达到可使用强度，24小时达到最佳效果。在-50℃至120℃可使用。（不可一次大量混合胶液）

注意事项

工作场所保持通风，避免儿童接触。

声明：

本文中所涉及的技术数据均是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。本公司保证是真实的。并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。以确认我们的产品是否满足使用要求。贮存条件、运输等因素都会对我们产品的稳定性及物理、机械性能产生影响。对于任何采用我们无法控制的方法得到的结果，聚力胶粘剂公司恕不负责。